О результатах расследования

инцидентов

Гродненское областное управление Госпромнадзора направляет информацию о результатах расследования инцидентов со стреловыми самоходными кранами.

01.06.2020 на электрифицируемом участке железной дороги Жлобин – Калинковичи с автомобильным краном КС-55713-5К, грузоподъемностью 25 т, изготовленным в 2011 году ОАО «Клинцовский автокрановый завод», принадлежащим филиалу «Энергомонтажный поезд» строительно-монтажного республиканского унитарного предприятия «Белтрансавтоматика» Белорусской железной дороги.

При подъеме в вертикальное положение железобетонной стойки опоры контактной сети (степень загрузки крана согласно данным расшифровки оперативной информации о работе крана с регистратора параметров ОНК-140 составляла 64%) произошло разрушение шахты (короба) задней левой выносной опоры крана. Разрушение произошло как по сварным швам, так и по основному металлу.

В ходе расследования инцидента при проведении металлографического исследования установлено, что сварные швы разрушенного узла крана имели дефекты в виде непроваров (несплавлений), незаваренных кратеров, подрезов и пор с размерами, превышающими допустимые значения, нарушений формы шва и др. Указанные дефекты были допущены при изготовлении указанного узла. Комиссией по расследованию инцидента предложено владельцу крана информацию о некачественном изготовлении направить изготовителю крана.

19.07.2020 на строительном объекте в г. Бресте 
с автомобильным краном XCMG QY25K, грузоподъемностью 25 т, год выпуска – 2008, принадлежащим УП «Жабинковская ПМК-10».

При подъеме на высоту 100 мм железобетонной плиты перекрытия весом 3 т (максимальная грузоподъемность согласно грузовым характеристикам, приведенным в паспорте крана, для вылета стрелы, на котором осуществлялся подъем, составляла 3,7 т) произошло разрушение (облом) третьей выдвижной секции стрелы крана. Разрушение произошло в плоскости, перпендикулярной оси стрелы.

В ходе расследования инцидента при проведении фрактографического исследования места разрушения установлено, что верхний пояс этой секции стрелы имел заводской дефект в виде поверхностной трещины (постепенно развивающейся в глубь и в стороны) основного металла секции стрелы. Указанная трещина образовалась перпендикулярно оси стрелы в месте наложения сварного шва, крепящего накладку. Также установлено, что марка стали, примененной для изготовления секции стрелы, не соответствует указанной в паспорте крана как по химическому составу, так и по механическим свойствам. Определено, что по химсоставу примененная марка стали относится к категории ограниченосвариваемых, требующих выполнения определенных технологических мероприятий при осуществлении процесса сварки. Также установлено, что напряженность места разрушения при условии отсутствия дефектов не могла выходить за допустимые уровни, что косвенно подтверждает наличие дефектов металла и отсутствие нарушений условий эксплуатации крана в момент инцидента.

В соответствии с задачами и функциями, возложенными 
на Департамент по надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности (далее - Госпромнадзор) по информированию 
и разъяснительной работе, в целях профилактики и недопущения аналогичных происшествий, организации на должном уровне профилактической работы по предупреждению аварийности 
и травматизма предлагаем:

довести до сведения владельцев стреловых самоходных кранов   информацию о происшедших инцидентах;

потребовать от руководителей организаций, в которых эксплуатируются указанные грузоподъемные краны, организовать:

внеочередной контроль основного металла и сварных швов расчетных металлоконструкций стреловых самоходных кранов производства указанной компании с использованием неразрушающих методов контроля силами специализированных организаций, имеющих лицензию на право деятельности в области промышленной безопасности в части диагностирования стреловых самоходных кранов, уделив особое внимание металлоконструкциям. При наличии недопустимых дефектов в металле сварного шва и в околошовной зоне основного металла эксплуатацию крана приостановить до проведения ремонта или замены дефектной металлоконструкции;

проведение анализа химического состава металла секций стрелы кранов «Xuzhou Heavy Machinery Сo. Ltd.» (КНР)  для подтверждения соответствия его указанному в паспорте. При несоответствии произвести расчет стрелы на прочность по допускаемым напряжениям для подтверждения возможности безопасной эксплуатации крана с указанными в паспорте характеристиками с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию на право деятельности в области промышленной безопасности в части проектирования стреловых самоходных кранов. В случае положительных результатов расчетов приложить их к паспорту крана в качестве неотъемлемой части с внесением записи в паспорт крана;

хранение результатов неразрушающего контроля (в случае проведения ремонта или замены дефектной металлоконструкции – отчетной документации по выполненным работам) вместе с паспортом крана в качестве неотъемлемой части.

Заместитель начальника управления 			А.М. Масюкевич

29 02Юрчик 8(0152)625721